
郑州恒远达工程检测咨询有限公司

**土工密度检验报告**

第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托编号： | 24000663 | | | | 报告编号： | | 242200508 | |
| 委托单位： | 郑州市上街区城市管理局 | | | | 监督号： | | / | |
| 工程名称： | 金华路排水管涵及配套道路建设项目 | | | |  | |  | |
| 见证单位： | 中韵天隆工程集团有限公司 | | | | 工程号： | | / | |
| 检验类别： | 见证送检 | | | | 收样日期： | | 2024-06-05 | |
| 土壤种类： | 素土 | | | | 检验日期： | | 2024-06-06 | |
| 检验方法： | 湿密度、含水率、干密度（环刀法） | | | | 报告日期： | | 2024-06-07 | |
| 检验依据： | GB/T 50123-2019 | | | | 最大干密度： | | 1.76g/cm³ | |
| 建设单位： | 郑州市上街区城市管理局 | | | | 设计压实数： | | ≥0.93 | |
| 工程部位： | Y-9～Y-12检查井 | | | | | | | |
| 施工单位： | 河南省鸿德建筑安装工程有限公司 | | | | | | | |
| 取样部位 | | | 湿密度（g/cm³） | 含水率（%） | | 干密度（g/cm³） | | 压实系数 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 14.0 | | 1.67 | | 0.95 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.92 | 14.2 | | 1.68 | | 0.96 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 14.4 | | 1.66 | | 0.94 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 13.6 | | 1.67 | | 0.95 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.91 | 13.6 | | 1.68 | | 0.96 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 14.0 | | 1.67 | | 0.95 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.92 | 14.2 | | 1.68 | | 0.96 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 14.4 | | 1.66 | | 0.94 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 13.6 | | 1.67 | | 0.95 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.91 | 13.6 | | 1.68 | | 0.96 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.90 | 13.6 | | 1.67 | | 0.95 |
| Y-9～Y-12检查井基坑回填第十七层（1） | | | 1.91 | 13.6 | | 1.68 | | 0.96 |
| 备注 | | 见证人：何超 见证证号：H41170050000442  取样人：吴伟平 取样证号：H41150060100337  1.报告无“检测报告专用章”无效；  2.报告无签发、审核、检验人签字无效；  3.对本检验报告如有异议，应在收到报告5日内以书面形式向本单位提出。 | | | | | | |
| 检验单位地址：郑州市上街区昆仑路北段西侧 | | | | | | | | |



签发： 审核： 检验： 检验单位：（盖章）